Specyfikacja rolet objętych umową
	Pozycja
	Zakres realizacji (typ rodzaj rolety)
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	1
	Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych z prowadnicami białymi - aluminium; materiał gładki jednobarwny, szary
	Punkt 1 -  opis  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych z  prowadnicami białymi -aluminium; materiał podgumowany, gładki, jednobarwny- szary 
	Punkt 2 -  opis   

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Rolety parametry techniczne:
· roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi;
· profil górny do montażu uchwytów wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały
· rura nawojowa z aluminium,
·  profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały;
· każda z rolet wyposażona w uchwyty;
· oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi, samohamujący;
· sterowanie rolet odbywa się za pomocą metalowego łańcuszka wzmocnionego;
· łatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalności.

2. Parametry techniczne tkaniny przyciemniane:
· Materiał: poliester
·  Grubość (mm) 0,6 – 0,65
·  Gramatura (g/m2) 450 g/m2 ± 10 g/m2
·  Gęstość 52 x (42-44)
· Średnica przędzy 6UM
·  Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
·  Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
· Współczynnik trwałości koloru 7
· Ognioodporność B1
·  Przepuszczalność światła: 90-30%

3. Parametry techniczne tkaniny:

· Materiał: poliester
· Grubość (mm) 0,3 – 0,38
· Gramatura (g/m2)  200 g/m2 ± 20 g/m2
·  Gęstość 52 x (42-44)
·  Średnica przędzy 6UM
·  Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
· Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
· Współczynnik trwałości koloru 7
·  Ognioodporność B1
·  Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
· Współczynnik trwałości koloru 5-6
· Ognioodporność B1
·  Przepuszczalność światła: 50-30%

Montaż rolet w oknach sterowanych za pomocą łańcuszka wraz z ich kolorem oraz uzgodnieniem przepuszczalności światła do uzgodnienia.
